Näidustused:

- direktseks pulbi katmiseks pulbiruumi avanemisel võipulpotoomia korral

- indirektne kaviteedi põhja katmine caries profunda korral

- juureravi vahepanusena

- juurekanali desinfektsioonika

Eelised:

- koheselt kasutusvalmis

- CaOH sisaldus 45%

- mikroobidevastane efekt tänu materjali kõrgele pH-le (> 11,5)

- hea pulbikaitse

- rö-kontrastsus

- sobib kõikide alustäidiste ja täidiste alla

- soodustab sekundaardentiini teket